RESUMEN

| “Síntesis y caracterización de hojas funcionales y su caracterización ” |
| --- |
| A. Merkela,D. Trumpb |
| Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Ingeniería Av. Túpac Amaru s/n, Rimac, Lima 25, Perú Facultad de Ingeniería, Universidad del Horizonte, Lima, Peru | aamerkel@uni.edu.pe bdtrump@uni.edu.pe |
| Se han sintetizado varios óxidos semiconductores 1. Esta técnica es simple, económica y segura. La aplicación de ultrasonido a soluciones hidro-alcohólicas de sales de metales puede generar reacciones y procesos sonoquímicos. Para la formación de nanopartículas por sonoquímica; el evento fundamental que ocurre durante la síntesis es la cavitación acústica que consiste en la creación, crecimiento y colapso (implosión) de las burbujas en la solución. El colapso cavitacional crea condiciones drásticas dentro del medio para un tiempo extremadamente corto: temperaturas y presiones alrededor de 5000º C y 2000 atm dentro de la cavidad instantes antes de la implosión. Usando una cubeta de limpieza por ultrasonido de laboratorio marca Branson Modelo MT 1510 (42 kHz, 75W) se han obtenido polvos manométricos de NiO, CuO, SnO2, TiO2, ZnO2. Fig 1. Micrografía SEM de los nanorods de ZnO La caracterización estructural, y morfológica de los nanomateriales se hizo por medio de difracción de Rayos X de muestras de polvo (DRX) y Microscopia electrónica de Barrido. El tamaño del dominio cristalino se obtuvo por el refinamiento de Rietveld y la ecuación de Scherrer 2. Se han obtenido tamaños de dominios cristalinos de 2 nm, 7 nm, 5 nm, 10 nm y 20 nm para el SnO2, TiO2, ZnO2, NiO y CuO, respectivamente. Se han obtenido diferentes morfologías de las partículas como hojuelas delgadas de 100 nm, esferas entre 100 y 300 nm de diámetro, Las nanopartículas tienen buenas propiedades funcionalizadas Referencias 1. J.H. Bang et al, Applications of Ultrasound to the Synthesis of Nanostructured Materials, Advanced Materials, 22, (2010),1039-1059. 2. R.W. Cheary et al, A fundamental parameters approach of X-ray line-profile fitting, J. Appl. Cryst., 25, 109-121 (1992) |
| Palabras clave: | Nanopartículas | Sonoquímica | Sol-Gel | Difracción de Rayos X |

Enviar el resumen a través de sistema INDICO-UNI dando click aquí:

https://indico.uni.edu.pe/event/1/registrations/1/

Fecha límite para la recepción de trabajos 28 de setiembre el 2018