## Slide 1: XXXI Simposio Peruano de Física
Diseño, manufactura y evaluación de un espejo de primera superficie para su uso en astronomía
Ana Quelopana Céspedes
Gonzalo Gálvez de la Puente*

## Slide 2: Contenido
I. Introducción
a. Espejos: primera y segunda superficie
b. Reflexión especular y difusa
c. Importancia en la astronomía
II. Conceptos
a. Materiales
b. Películas delgadas
c. Test de Ronchi
III. Experimental
a. Equipo de alto vacío, componentes
b. Evaluación del substrato
c. Limpieza del substrato
d. Limpieza por plasma
e. Proceso de vacío
f. Crecimiento de las películas delgadas
IV. Resultados y conclusiones

## Slide 3
Introducción
Espejos de
segunda superficie
Espejos de
primera superficie
Espejo componente óptico capaz de reflejar la luz
Espejos de segunda superficie
Pulverización
Pintura protectora
Doble imagen
Espejos de primera superficie
Alto vacío
Película delgada protectora
Una imagen
https://www.rtve.es/television/20230822/espejo-cosmos-exoplaneta/2454390.shtml

## Slide 4
Introducción
https://www.rtve.es/television/20230822/espejo-cosmos-exoplaneta/2454390.shtml
Espejo para óptica de precisión se considera al espejo de primera superficie y que refleja la luz de forma especular.
Especular
Difusa
Alta reflectividad alto porcentaje de la intensidad lumínica reflejada. En longitud de onda de la luz y del ángulo de incidencia.
Amplio ancho de banda un rango grande de longitudes de onda de luz en el cual la reflectancia es elevada.
Características de un buen espejo

## Slide 5
https://www.xataka.com/espacio/telescopio-gigante-magallanes-enfila-su-fase-definitiva-obras-su-septimo-alucinante-espejo
Importancia en la astronomía
Telescopios reflectores
https://telescopioschile.cl/para-que-servira-el-telescopio-espacial-james-webb/?srsltid=AfmBOoqKZ0gOx13uxVPjvCPT-71kh92X8sOCZi1GovhhZydXEIo-z_2k
Telescopio
Espacial Hubble
(orbita el Sol)
Telescopio Magallanes gigante (Chile)
Mayor captación de luz
Objetos débiles y distantes
Imágenes precisas
Nítidas, ausencia de doble imagen
Flexibilidad de diseño
composición y el grosor
Espejos segmentados: 8,4 m
Protección de la superficie: Protección a la corrosión, la abrasión, etc.

## Slide 6
Materiales
Uniformidad:
mediante procesos de alto vacío
Aluminio (Al)
Alta reflectividad
Costo competitivo:
más barato que la plata
Fluoruro de magnesio (MgF2)
Bajo índice de refracción:
antirreflectante
Durabilidad:
resistencia al rayado
Ligereza:
el peso es un factor importante
Resistencia a la corrosión: película de alúmina (Al2O3)
Buen rendimiento óptico:
en un amplio rango
Alta transmisión de luz:
UV – VIS – infrarrojo medio

## Slide 7
Películas delgadas
Interferencia constructiva en la reflexión debido una película delgada de fluoruro de magnesio sobre una película de aluminio.
n1: aire
n2: MgF2
n3: Aluminio
El rayo 1 reflejado en la película de MgF2, tiene un desfase de p (condiciones de contorno).
El rayo 2 reflejado en la película de aluminio, desfase de p (aceleración de electrones libres).
El espesor de la película (t) de MgF2 debe ser de l/2n2.
https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-3/pages/3-4-interferencia-de-pelicula-delgada

## Slide 8
Superficie del substrato
Test de Ronchi
El test evalúa la forma de una superficie. Rejilla de líneas paralelas de baja frecuencia (“regla de Ronchi”) y luz blanca, proyecta un patrón de líneas a la superficie. Se observa la forma de las franjas resultantes.
La superficie es esférica, las líneas son rectas. Curvadas o distorsionadas, indican aberraciones.
El test es simple, rápido y puede usarse con luz blanca
Optical Shop Testing. Dr. Daniel Malacara. Ed. Wiley & Sons, 2007
Fuente de luz
Rejilla
Superficie a evaluar
Frecuencias típicas de la rejilla: 30, 50, 80 y 100 líneas por pulgada.
CCD

## Slide 9
Sistema de alto vacío
Bombas: mecánica y difusora
Válvulas: magnéticas y neumáticas
Sistema de crecimiento de capas delgadas por evaporación en alto vacío.
Gases: argón y oxígeno
Sistema de enfriamiento

## Slide 10
Cámara de alto vacío para el crecimiento de películas delgadas
Corriente máxima 400 A
Cámara de alto vacío
Presión última: 10-6 mbar
Voltaje máximo 1000 V
Sistema de monitoreo óptico DYN 590
Sistema rotación de eje fijo (carrusel)

## Slide 11
Evaluación de la superficie del substrato.
Evaluación del substrato
Laboratorio de Óptica, PUCP
Prof. Franco Gonzales
Sistema de red:
fuente de luz + rejilla
Sistema de red
Substrato
CCD
Materiales:
Vidrio sódico-cálcico
Vidrio de borosilicato
El substrato: cortado, generado, esmerilado y pulido. Taller de Manufactura PUCP
Interferometría: resolución l/9

## Slide 12
Colocación del substrato en la cámara.
Limpieza del substrato
El substrato requiere de varios procesos y tiempos de limpieza
1. Detergente y agua destilada.
Eliminación de la grasa y otros contaminantes
2. Ultrasonido en 2-propanol (C3H8O)
10 min dos veces (con cambio del solvente)
3. Hisopos y acetona PA.
Pasado una sola vez y en un solo giro.
FOTO

## Slide 13
Limpieza del substrato
El substrato requiere de varios procesos y tiempos de limpieza
4. Plasma de argón:
Flujo de argón presión estable a 2 x 10-1 mbar. Voltaje 500 VAC durante 10 min/ 2 min. (se repite 4 veces) .
Se baja la presión a 10-6 mbar
Preparación para el proceso de plasma
Presión última 10-6 mbar (aire). Flujo de argón (4N) presión estable a 2 x 10-1 mbar durante 5 min. Presión última 10-6 mbar.

## Slide 14: Proceso de evaporación
El proceso de crecimiento de la película
Calentamiento gradual del bote, obturador cerrado. Obturador abierto, tiempo de deposición. Se monitorea la reflectancia. Cierre del obturador. Presión final 10-6 mbar
Materiales:
Aluminio (Al) 4N
Fluoruro de magnesio (MgF2) 4N
Tiempo de deposición:
Aluminio 2 min
Fluoruro de magnesio 3 min
Calentamiento del material previo al deposito de la película, con el obturador cerrado.
Thin Films Laboratory – Physics Section
*ggalvez@pucp.edu.pe
17/11/2025
El proceso de deposición: presión base 10-6 mbar

## Slide 15
Espectrofotometría
Resultados
Thin Films Laboratory – Physics Section
*ggalvez@pucp.edu.pe
17/11/2025
RT y RD del espejo: SIN ROTACIÓN durante el proceso de deposición
Espectrofótometro PerkinElmer Lambda 850 con esfera integradora. Se midió la reflectancia total (RT) y la reflectancia difusa (RD).

## Slide 16
Espectrofotometría
Resultados
Thin Films Laboratory – Physics Section
*ggalvez@pucp.edu.pe
17/11/2025
RT y RD del espejo: CON ROTACIÓN durante el proceso de deposición
Espectrofótometro PerkinElmer Lambda 850 con esfera integradora. Se midió la reflectancia total (RT) y la reflectancia difusa (RD).

## Slide 17
Resultados
Durante el proceso de crecimiento de la película de MgF2, el substrato se mantiene estático (línea roja), se mantiene rotando (línea negra).
Elipsometría
Thin Films Laboratory – Physics Section
*ggalvez@pucp.edu.pe
17/11/2025
Variación del espesor % de la película de MgF2 a lo largo del diámetro

## Slide 18
Para la medida de la adherencia se usó la norma ASTM D3359.
Resultados
Adherencia
Thin Films Laboratory – Physics Section
*ggalvez@pucp.edu.pe
17/11/2025
Los resultados muestran, según norma ASTM, una calidad de adherencia de 5B
Espejo rayado
Retiro de la cinta

## Slide 19
Resultados
Thin Films Laboratory – Physics Section
*ggalvez@pucp.edu.pe
17/11/2025
Espejo esférico de aluminio y capa protectora de fluoruro de magnesio
Espesor de la capa de fluoruro de magnesio 195 nm.

## Slide 20
Conclusions
Thin Films Laboratory – Physics Section
*ggalvez@pucp.edu.pe
17/11/2025
Se realizó la manufactura de un espejo de primera superficie con recubrimiento de aluminio y fluoruro de magnesio.
La reflectancia espectral total y difusa están dentro de los parámetros adecuados de un espejo para uso astronómico.
La adherencia del recubrimiento alcanza la denominación 5B de la norma ASTM.
El espesor y la respuesta óptica sobre toda la superficie del espejo son los adecuados para uso astronómico.

## Slide 21
Compartir el conocimiento (know-how) adquirido con otros grupos: universidades o grupo de investigación.
Trabajos a futuro
Thin Films Laboratory – Physics Section
*ggalvez@pucp.edu.pe
17/11/2025
Se propone espejos de 6 pulgas, manteniendo la calidad en reflectancia total y difusa, así como, la respuesta óptica y la adherencia en toda la superficie del espejo.
Remplazar el sistema de rotación de eje fijo por un sistema planetario para aumentar la homogeneidad del espesor de la película

## Slide 22
G r a c i a s
380 nm 455 nm 487 nm 543 nm 583 nm 487 nm 621 nm
Thin Films Laboratory – Physics Section
*ggalvez@pucp.edu.pe
17/11/2025
XXXI Simposio Peruano de Física